Technical Process Bulletin No.1113

This Revision:

AUTOPHORETIC 866

浸渍式自泳漆

1. 简介

AUTOPHORETIC 866 可以在钢铁表面产生平滑，黑色的有机膜。

水性 的AUTOPHORETIC 866 可沉积在复杂的金属表面产生连续均匀的漆膜。

它有很好的耐蚀性，与金属之间有很高的结合力和延展性。自泳漆膜

有很高的硬度同时槽液不含有机溶剂与重金属。

2. 操作说明

| 化学品 | 每1000升投槽量 |
| --- | --- |
| AUTOPHORETIC 866 | 113升 |
| 去离子水 | 837升 |
| AUTOPHORETIC 300 Starter | 50升 |
| 参数控制： |  |
| 氧化还原电位 | 300～400mv |
| Lineguard 101读数 | 125～300 |
| 固体含量 | 5.0～7.0% |
| 铁离子含量 | 28-36ml |
| 温度 | 20～22℃ |

3. 化学品

AUTOPHORETIC 866添加剂。

4. 设备

自泳漆槽可用中碳钢制造内衬B.F. Goodrich TriFlex 橡胶。所有管道

均用PVC材质，自油漆加料泵为特弗龙聚乙烯隔膜泵。温度控制需要冷热交换系统。

5. 表面准备

脱脂：

清除工件表面的油污，杂质，铁锈是必需的，最好能够使用与之配套的 自泳漆脱脂剂。如有必要还可以使用酸性脱脂剂。汉高公司的现场技术人员会提供相关工艺。

水洗：

脱脂后水洗必须保持一定的溢流量，防止水洗水被污染。

去离子水洗：

去离子水洗主要洗去工件上的杂质离子。防止污染自泳漆槽液。

6. 自泳漆槽液使用方法

配槽：

将自泳漆槽中加入去离子水至0.3~0.6米高。每1000升槽液中加入 113升 AUTOPHORETIC 866，加去离子水至之槽体3/4处，同时进行搅 拌，不要 产生泡沫。加50升的AUTOPHORETIC 300 Starter 然后用

去离子水加注 到正常工作水位。搅拌两小时后取样测试。如有需要

可进行调整。

操作：

时间：	60～120秒

温度：	20～22℃

方式：	浸渍

清洁的工件是必须的，工件在进入自泳漆槽前，必须保证不会对自油漆槽液带来污染，每天必须测试工件滴落水的电导率小于50S。

预防由于槽液的温度对自油漆带来的影响，如果温度过低会降低自由漆膜的厚度，温度过高会 破坏自泳漆槽液的稳定性。氧化还原电位及

Lineguard 101 读数的变化都会对自泳漆膜产生影响。

Autophoretic 866 槽液主要控制以下几个参数：

氧化还原电位，101氟离子浓度，固体份含量及铁离子含量的测试

氧化还原电位控制：

氧化还原电位通过电极进行测试如不在规定范围，可用Autophoretic 24 氧化剂进行调整。主要根据所处理工件的表面积及槽液的体积。

每处理100m2的工件要缓慢添加 Autophoretic 24氧化剂0.4升。

101氟离子浓度：

101氟离子浓度必须每二个小时测试一次，如有必要用Autophoretic 35添加剂调整。每升高100mv应添加0.4升的 Autophoretic 35添加剂。

固体组份：

- 在物理天平精确到0.1mg上称量样品盘重量并记录数据。

- 将盘中加入3ml槽液。

- 迅速测量样品与盘的重量并记录。

- 将样品盘放入100℃的烘箱中加热60分钟后，在室温中冷却。

- 再次测量样品及盘的重量。

| 干燥后样品重量 |  | B－A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = |  | 100% | = | 固体分含量 |
| 干燥前样品重量 |  | C－A |  |  |  |

A＝样品盘的重量

B＝干燥后样品及盘的重量

C＝干燥前样品及盘的重量

6.  进行三次平行试验取平均值。

每提高0.1%的固体份含量应在1000升槽液中，加入

2.3升 Autophoretic 866。

铁含量测试：

每班测试一次

- 移取10ml槽液加在250ml 烧瓶中加入25ml 50%HCl。

- 在通风良好的地方加热样品并沸腾1分钟，让所有渣出尽。

- 用100ml 去离子水稀释，并使其冷却到室温。

- 及时加入65％的氨水1ml，槽液由黄色变为亮橙色。通常需要加入10~20ml 的65％氨水。

- 加1ml16%水杨酸槽液变为深紫色，搅拌1分钟。

- 用0.01M EDTA 进行滴定，当槽液由深紫红色变为橙色，所用的 EDTA 量 即为铁离子含量。

机 械损失

由于机械损失造成槽液减少，可用相应的槽液来补充但不需要使用 Autophoetic 300 Starter, 它仅在配新槽时使用。

后处理

水洗

自游后可用自来水清洗工件表面附着的槽液，保持水洗应有足够的溢流 以避免对水造成的污染。

反应水洗

经过浸渍后的自来水洗后，需经过反应水洗，反应水洗所需要的化学品根据漆膜性质的需求来选择。

固化

通常固化的温度在100～110℃之间，大约15～20分钟。

存贮要求

Autophoetic 866 的凝固点在0℃，结冻不利于产品的使用。 Autophoetic 300 Starter 的凝固点在－2.2℃。 Autophoetic 300 Starter 如结冻可将其放 置在温暖的地方可以继续使用。一般推荐存放在10℃左右的仓库中。